화장지 사양서

1. 청사별 납품 내역 : KBS스포츠월드 등 14개 지역(제주포함)

- 규격 및 수량은 별첨 내역서 참조

2. 계약기간 : 2026. 1. 1 ～ 2026. 12. 31(1년)

3. 화장지 규격

(점보롤 1겹 500m : 4,480롤, 점보롤 2겹 300m : 19,260롤, 일반화장지 2겹 50m : 6,200롤, 핸드타올 : 753박스)

가. 점보롤 화장지 500m(1겹)

1) 품질 기준

구 분	항 목	단 위	품 질 기 준
성적항목	ⓛ 평량	g/㎡	19 이상
	② 종이너비	mm	98±3mm 이상
	③ 길이	m	500m 이상
	④ 흡수도	g/g	7.0 이상
	⑤ 물 풀림성	초	20 이내
	⑥ 파열강도(10장)	mN	19,000 이상

2) 기타 제품 규격

구 분	사 유
엠보싱처리	엠보싱처리로 제품의 Softness 및 닦임성 강화

나. 점보롤 화장지 300m(2겹)

1) 품질 기준

구 분	항 목	단 위	품 질 기 준
성적항목	ⓛ 평량	g/㎡	30 이상
	② 종이너비	mm	98±3mm 이상
	③ 길이	m	300m 이상
	④ 흡수도	g/g	8.0 이상
	⑤ 물 풀림성	초	20 이내
	⑥ 파열강도(10장)	mN	28,000 이상

2) 기타 제품 규격

구 분	사 유
엣지, 엠보싱 처리	엠보싱처리로 제품의 Softness 및 닦임성 강화 엣지 엠보싱처리로 겹분리 방지.
제품 절취선 삽입	절취선 삽입으로 적정량의 사용유도로 불필요한 낭비 예방

다. 일반 화장지 50m(2겹)

1) 품질 기준

구 분	항 목	단 위	품 질 기 준
성적항목	ⓛ 평량	g/㎡	25 이상
	② 종이너비	mm	98±3mm 이상
	③ 길이	m	50m 이상
	④ 흡수도	g/g	1.5 이상
	⑤ 물 풀림성	초	40 이내

2) 기타 제품 규격

구 분	사 유
엠보싱처리	엠보싱처리로 제품의 Softness 및 닦임성 강화

라. 핸드타올 100매(2겹)

1) 품질 기준

구 분	항 목	단 위	품 질 기 준
성적항목	ⓛ 종이너비	mm	세로 215이상, 가로 215이상
	② 습윤인장강도	N/m	세로 250이상, 가로 70이상
	③ 평량	g/㎡	40 이상
	④ 흡수도	g/g	7.0 이상

2) 기타 제품 규격

구 분	사 유
엠보싱처리	엠보싱처리로 제품의 Softness 및 닦임성 강화

4. 납품방법

- 사용부서의 납품지시를 받은 후 지정한 기일 내에 납품하며 사용부서 담당자의

검수를 받은 뒤 지정한 장소에 반입하여야 한다.

- 모든 화장지는 균일품질의 동일제품 또는 그 이상의 제품을 납품 하여야 하며

기준미달 등 불량품은 즉시 교환조치를 한다.

- 연간 구입량은 사용부서의 수급관계에 따라 변경될 수 있으며 계약단가와

동일한 가격으로 납품한다.

- 납품에 따른 물류비는 납품업체에서 전액 부담하여야 한다.

- 납품주기는 분기별 1회로 한다.

5. 기타사항

- 화장지 최소 납품에 따른 전용용기(화장지 케이스)가 필요한 곳은 납품업체

부담으로 설치하고 사용 중 파손된 용기는 무상으로 교체하여야 한다.

- 화장지 케이스 : 점보롤 1,163개, 페이퍼타올 268개

- 화장지 및 페이퍼타올 케이스는 계약기간 종료 후 “KBS비즈니스”로 귀속한다.

- 계약대상자는 계약 체결 시 위의 품질기준 항목이 포함된 시험성적서

(국가공인시험기관에서 1년 이내에 시험된 것) 사본을 제출하여야 한다.